| ООО "ЩЕЛН" Изготовление и поставка поковок по чертежам или эскизам Заказчика |  |
| --- | --- |

Основным направлением ООО "ЩЕЛН" является изготовление поковок на прессах и молотах, любой категории сложности, из углеродистой, конструкционной, низко-легированной и легированной стали, согласно ГОСТ 8479-70, ГОСТ 7505-89, ГОСТ 7829-70 и ГОСТ 7062-90.

Поковки штампованные (Штамповки):

Мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное изготовление стальных поковок, методом штамповки весом до 80,0 кг по чертежам или эскизам заказчика из различных марок стали, согласно ГОСТ 7505-89:

- Вал, вилка, захват, коленвал, колесо, кольцо, корпус, крышка, крюк, кулак, полумуфта, проушина, рычаг, скоба, ступица, фланец, шайба, шестерня и др.

Поковки, изготавливаемые свободной ковкой на молотах.

| Наименование | Эскизы поковок | Масса поковок, кг. | Размеры поковок, мм | Марка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Валы гладкие, круглого и прямоугольного сечения, с уступами и фланцами различных конфигураций. |  | 10÷950 | D=40÷280 Lmax=4000 | Ст. 20-70, 17Г1С, 18ХГТ, 30ХМА, 20-35ХМ, 30ХМА, 40Х-60Х, 20Х13-40Х13, 40ХН-50ХН, 34ХН1М, 34ХН3М, 38Х2НМ, 25ХГСА-35ХГСА, 38ХГМ, 20-40ХН2МА, 40Х2Н2МА, 12ХН3А, 18Х2Н4МА и другие, по соглашению сторон. |
| Пластины, бруски, кубики. |  | 10÷750 | Н=50÷250 В=50÷350 Lmin=100 Lmax=2000 |  |
| Диски сплошные и с отверстием. |  | 5÷250 | Н=40÷300 D=120÷520 d=40÷170 |  |
| Обоймы, втулки с отверстием и глухие. |  | 15÷200 | Н=100÷200 D=120÷500 D1=40÷260 d=40÷150 |  |
| Кольца раскатные. |  | 15÷250 | Н=50÷250 D=200÷650 D1=100÷500 |  |
| Крюки чалочные, элементы съемных грузозахватных приспособлений. |  | Крюки чалочные грузоподъемностью 0,5÷20,0 тонн. | Сталь 20 |

| ООО "ЩЕЛН" Изготовление и поставка поковок по чертежам или эскизам Заказчика |  |
| --- | --- |

Поковки, изготавливаемые свободной ковкой на прессах.

| Наименование | Эскизы поковок | Масса поковок, тонн | Размеры поковок, мм | Марка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Валы гладкие и ступенчатые, плунжера, штока, ролики. Валки прокатные. |  | 1,1÷11,0 | D=240÷800 d≥180 DB≤700 Lmln=2000 Lmax=9000 | Ст. 20-70, 17Г1С, 18ХГТ, 30ХМА, 20-35ХМ, 30ХМА, 40Х-60Х, 20Х13-40Х13, 40ХН-50ХН, 34ХН1М, 34ХН3М, 38Х2НМ, 25ХГСА-35ХГСА, 38ХГМ, 20-40ХН2МА, 40Х2Н2МА, 12ХН3А, 18Х2Н4МА и другие, по соглашению сторон. |
| Валы с фланцами и буртами. |  | 1,1÷10,0 | D≤900 LmIn=2000 Lmax=8000 d≥180 |  |
| Стержни квадратные и прямоугольные. |  | 1,1÷10,0 | B=240÷750 H=220÷550 Lmln=2000 Lmax=6000 |  |
| Цилиндры гладкие и с буртами. |  | 1,3÷10,0 | D=420÷1000 D1≤1100 D2≥400 d=200÷650 b≥100 Lmln=1500 Lmax=4500 |  |
| Кольца раскатные. |  | 1,3÷10,0 | D=800÷2400 d>0,5 D b≥130 H=350÷750 |  |
| Втулки, колеса и диски. |  | 1,0÷8,0 | D=650÷1350 d≤D/3 H=300÷800 |  |
| Ступицы с отверстиями и глухие. |  | 1,0÷8,0 | D=600÷1350 D1=250÷700 d≤0,5 D1 H=400÷750 h=160÷350 |  |
| Пластины. |  | 1,5÷10,0 | a=450÷950 b=120÷450 Lmin=2000 Lmax=4000 |  |
| Штамповые кубики, бойки и бабы. |  | 0,5÷8,0 | a=350÷900 b=350÷600 L=500÷1150 | Ст. 5ХНМ, 35-50, 40Х, 40ХН, 45ХНМ |
| Заготовки крюка: однорогие и двурогие. |  | Крюки однорогие ГОСТ 6627-74 грузоподъемностью 0,5÷100 тонн. Крюки двурогие № 11А,Б ГОСТ 6628-73 |

# Text boxes

L

L

B

L

B

d

D

D

D1

D

D1

D

d

L

L

L

L

L

B

L

L

d

D

d

D

D

D1

D

d

L

B

L

a

L